Catálogo de productos
Guangzhou Zirun New Material Technology Co., Ltd.
Zirun New Material Technology Co., Ltd. (Guangzhou) es una empresa de I+D especializada en tecnología de modificación de superficies y nuevos materiales, con décadas de experiencia técnica acumulada en lubricantes de película seca, compuestos antigripantes para alta temperatura, grasas lubricantes fluoradas y lubricación antioxidante. Su tecnología de productos ha proporcionado apoyo técnico e investigación conjunta sobre lubricación y modificación de superficies (lubricación de película seca) a Mitsubishi, Panasonic y Honda en Japón, y a Gree Electric y Meizhi en China. Su tecnología presta servicio a los sectores del aire acondicionado, los rodamientos, el ferrocarril de alta velocidad, el metro, la automoción, la fabricación de semiconductores y la forja. Ámbito de actividad: I+D de tecnología de nuevos materiales; investigación y aplicación de tecnología de ahorro energético y protección medioambiental; desarrollo de tecnología biotecnológica y de nuevas energías; desarrollo y aplicación de tecnología de fabricación industrial ecológica.
Las propiedades de los productos incluyen: lubricidad, resistencia al desgaste, rendimiento de rodaje, reducción del ruido, disipación del calor, hidrofilicidad, protección antioxidante, modificación de superficies, oleofilicidad, resistencia a los disolventes, apantallamiento de la luz, resistencia al aceite, conductividad eléctrica, antiadherencia y aislamiento eléctrico.
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1. Lubricantes de película seca
¿Qué es un lubricante de película seca?
Un lubricante de película seca es un recubrimiento funcional elaborado con lubricantes sólidos como el disulfuro de molibdeno, el grafito y el PTFE, combinados con aglutinantes especiales y dispersos en un disolvente orgánico o en agua. Tras el secado a temperatura ambiente o el curado por calentamiento, forma una película lubricante seca. Entre los lubricantes sólidos más utilizados se encuentran el disulfuro de molibdeno (MoS2), el grafito, el politetrafluoroetileno (PTFE) y el nitruro de boro (BN).
	Lubricante sólido
	MoS2
	Grafito
	PTFE
	Nitruro de boro

	Aspecto
	Gris plateado
	Negro
	Blanco
	Blanco

	Densidad
	4.8
	2.2
	2.2
	2.3

	Coeficiente de fricción
	0.04
	0.06
	0.04
	0.06

	Capacidad de carga
	784 MPa
	490 MPa
	196 MPa
	490 MPa

	Resistencia al calor
	La oxidación comienza a 350 C (1,350 C en vacío, con formación de MoO3)
	Descomposición oxidativa a 550 C (con formación de CO2)
	Descomposición oxidativa a 300 C
	La oxidación comienza a 900 C (con formación de B2O3)



Características de los lubricantes de película seca
Rendimiento excepcional en entornos de lubricación de alta carga y severos (vacío, atmósferas corrosivas, radiación, baja temperatura, alta temperatura), muy superior al de las grasas y los aceites.
Aplicable a metales, caucho, plásticos y otros materiales, independientemente del tamaño o la forma de la pieza, para una modificación de superficies que aporta lubricación, resistencia al desgaste, reducción del ruido, protección antioxidante y una mayor vida útil.
Funciona incluso en entornos especiales donde el uso de aceites y grasas está restringido.
Capacidad de carga: aproximadamente 36 veces la de los aceites y las grasas.
Resistencia al desgaste: aproximadamente 20–40 veces la del aceite; se produce un efecto sinérgico cuando se utiliza junto con aceite.
Coeficiente de fricción: cuando se utiliza junto con aceite, un efecto sinérgico puede reducirlo a 0.02, unas 6 veces menor que con aceite solo.
Al ser un lubricante sólido, prácticamente no requiere mantenimiento.
Proceso de recubrimiento
Sustrato: metal, plástico, caucho, etc.
Selección de la pieza — elija un lubricante de película seca cuya temperatura de curado no afecte a las propiedades del sustrato.
Desengrase — elimine el aceite y la grasa de la superficie de la pieza para garantizar la adherencia y la estabilidad del recubrimiento.
Pretratamiento de la superficie — pretrate la superficie (fosfatado, arenado, etc.) para aumentar la adherencia.
Limpieza y secado — limpie y seque las piezas pretratadas.
Precalentamiento — para los lubricantes de película seca de baja volatilidad, precaliente y haga girar las piezas antes del recubrimiento, tomando como referencia el punto de ebullición del disolvente, para lograr una película uniforme y sin goteo.
Recubrimiento — aplicación por pulverización, con brocha o por inmersión; haga girar las piezas cuando sea necesario para obtener una película uniforme.
Curado — curado a temperatura ambiente (reposo tras el recubrimiento) o curado por calor (calentamiento para endurecer la película), según el tipo de recubrimiento.
Inspección — compruebe el espesor de la película, la dureza, la adherencia, la lubricidad, el color y el brillo.
Lubricantes de película seca a base de agua (ecológicos)
Bajo coeficiente de fricción, resistencia al desgaste, resistencia al calor, resistencia a ácidos y álcalis, resistencia al aceite y resistencia a los disolventes.
Leyenda de valoraciones: ◎ excelente; ○ bueno; △ aceptable; – no aplicable. Orden de valoración: Carga / Desgaste / Corrosión / Metal / Caucho / Plástico / Estampación / Rodaje / Lubricación a largo plazo / Alta temperatura.
	Serie
	Lubricante sólido
	Modelos típicos (sufijo E = tipo de secado rápido)
	Color
	Película
	Espesor
	Valoraciones
	Equivalente a base de disolvente

	WHM1
	–
	WHM1-12 / WHM1-12E
	–
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	HM1

	WHM2
	MoS2
	WHM2-12 / WHM2-12E (tipo de película fina de baja fricción)
	–
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	HM2

	WHM3
	Grafito
	WHM3-12 / WHM3-12E (tipo de fricción aún menor)
	–
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	HM3

	WG8
	–
	WG8-12 / WG8-12E (uso especial)
	Gris negruzco
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	G8

	WMPC
	PTFE / MoS2 / grafito
	WMPC12 / WMPC12-E
	–
	Película dura
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	MPC

	WPC
	PTFE / grafito
	WPC12 / WPC12-E
	–
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	PC

	WP / WTP / WZP
	PTFE
	WP12 / WTP12 / WZP12
	Blanco / gris negruzco
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	P / TP / ZP

	WCP
	Grafito / PTFE
	WCP12 / WCP12-E
	Gris negruzco
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	CP

	WBM67
	MoS2
	WBM6701 / WBM6705 / WBM6710
	Gris negruzco
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎
	MB5 / M56

	WBM68
	MoS2 / grafito
	WBM6801 / WBM6803 / WBM6805 / WBM6810
	Gris negruzco
	Película blanda / dura
	1–30 µm
	◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎
	M5 / M6 / BM5

	WBM69
	PTFE / MoS2 / grafito
	WBM6901 / WBM6905
	Gris negruzco
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎
	MB5 / M56

	WM80
	–
	WM80 (en desarrollo)
	–
	–
	1–10 µm
	◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎
	M80

	WM88
	MoS2 / grafito
	WM88 (en desarrollo)
	Gris negruzco
	Película blanda
	1–10 µm
	◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎
	M88

	WM81
	–
	WM81 (en desarrollo)
	–
	–
	1–10 µm
	◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎
	M81

	WM66
	MoS2 / grafito; grafito / PTFE
	WM66; W61C (para caucho, incl. agente de curado); W6130 (para plásticos y caucho)
	Gris negruzco
	Película blanda
	1–10 µm
	◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ (varía según el modelo)
	MB5 / M56 / M55

	W61
	PTFE / grafito
	W6120 (para plásticos y caucho)
	–
	Película de dureza media
	1–10 µm
	○ / ◎ / – / ○ / ◎ / ○ / ◎ / ◎ / ○
	MT67 / B

	W61
	PTFE
	W6110 (para plásticos y caucho)
	Blanco
	–
	1–10 µm
	○ / ◎ / – / ○ / ◎ / ○ / ◎ / ◎ / ○
	–

	WM33
	MoS2 / grafito
	WM33 (para conformado de plásticos)
	Gris negruzco
	Película blanda
	1–10 µm
	◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎
	M88 / M81



Nota: La columna de temperatura de curado de esta tabla está compuesta verticalmente en el catálogo impreso original; consulte la edición impresa para conocer las condiciones exactas de curado de cada modelo.
Lubricantes de película seca a base de disolvente
Bajo coeficiente de fricción, resistencia al desgaste, resistencia al calor, resistencia a ácidos y álcalis, resistencia al aceite y resistencia a los disolventes. Valoraciones según lo definido anteriormente.
	Serie
	Lubricante sólido
	Modelos típicos
	Color
	Película
	Espesor
	Valoraciones
	Equivalente a base de agua

	HM1
	–
	HM1-20 (tipo resistente al desgaste)
	–
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	WHM1

	HM2
	MoS2 / grafito
	HM2-20 (tipo de película fina de baja fricción)
	–
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	WHM2

	HM3
	–
	HM3-25 (tipo de fricción aún menor)
	Gris negruzco
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	WHM3

	HM1-G8
	–
	HM1-G8 (uso especial)
	–
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	WG8

	MPC
	PTFE / MoS2 / grafito
	MPC20
	–
	Película dura
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	WMPC

	PC
	PTFE / grafito
	PC20
	–
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	WPC

	P / TP / ZP
	PTFE
	P20; TP20 / ZP20 (tipo resistente al desgaste de TP)
	Blanco / negro
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	WP / WTP / WZP

	CP
	Grafito / PTFE
	CP20
	Gris negruzco
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	WCP

	E260
	PTFE
	E260
	Rojo
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	WP

	E270
	Grafito
	E270
	Negro
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	WPC

	E510
	PTFE + MoS2
	E510 / E510F (tipo de secado al aire)
	Gris negruzco
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	WMPC

	E520
	PTFE + MoS2
	E520
	Gris negruzco
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	WMPC

	E530
	MoS2 + PTFE
	E530
	Gris negruzco
	Película dura
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	WMPC

	E250
	PTFE
	E250
	Blanco
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	WP

	E670
	MoS2
	E670
	Gris negruzco
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	WBM69

	E610
	MoS2 + grafito
	E610
	Gris negruzco
	–
	1–30 µm
	◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○
	WM66

	M80
	–
	M80
	–
	–
	1–10 µm
	◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎
	WM80

	M88
	MoS2
	M88
	–
	–
	1–10 µm
	◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎
	WM88

	M81
	Grafito
	M81
	Gris negruzco
	Película blanda
	1–10 µm
	◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎
	WM81

	BM58
	–
	BM58 (tipo seco de dilución rápida)
	–
	–
	1–10 µm
	◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎
	WBM68

	M6
	–
	M6 (60120 / 6025T y modelos relacionados)
	–
	Película blanda
	1–10 µm
	◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎
	WBM68 / WM66 / W61

	M5
	MoS2; MoS2 / grafito; grafito
	M55010 / M55600 y modelos relacionados
	Gris negruzco
	Película de dureza media
	1–10 µm
	◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎
	WM66 / WBM68 / W61

	T7
	PTFE / MoS2 / grafito
	T750
	Gris negruzco
	–
	1–10 µm
	○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ◎
	W61

	T7
	PTFE / grafito; grafito / PTFE
	T720 / T730
	–
	Película blanda
	1–10 µm
	◎ / ◎ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ◎
	WBM68 / WM66

	T7
	PTFE
	T710
	Blanco
	–
	1–10 µm
	◎ / ◎ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ◎
	–

	PC50
	PTFE
	PC50 / PC50-sp
	Blanco
	Película blanda
	1–10 µm
	○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ○
	Serie W61

	PA52
	PTFE
	PA52 / PA52-sp
	Blanco
	Película blanda
	1–10 µm
	○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ○
	Serie W61

	PB53
	PTFE
	PB53 / PB53-sp
	Blanco
	Película seca en polvo
	1–100 µm
	○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ○
	Serie W61

	PB54
	PTFE
	PB54 / PB54-sp
	Incoloro, transparente
	Película blanda semiseca
	1–100 µm
	○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○
	Serie W61

	BN70
	BN
	BN70 / BN70-sp
	Blanco
	Película blanda
	1–10 µm
	○ / ○ / – / ◎ / ○ / ◎ / ○ / ○ / ◎
	WBN70



Clasificación por rendimiento y aplicación
	Categoría
	Modelos representativos
	Lubricante sólido
	Descripción

	A base de agua (ecológico)
	WHM1 / WHM2 / WHM3 / WG8; WMPC12 / WPC12 / WCP12 / WP12 / WTP12 / WZP12; WM66 / WBM68; W61C / W6110 / W6120 / W6130
	MoS2 / grafito; PTFE / grafito; MoS2; MoS2 / grafito; PTFE / grafito
	Los lubricantes de película seca convencionales son a base de disolvente y contienen grandes cantidades de disolventes orgánicos nocivos, que ponen en peligro la salud de los operarios y se evaporan a la atmósfera en forma de COV, contaminando gravemente el medio ambiente. Los lubricantes de película seca a base de agua de Zirun están compuestos en su mayor parte por agua (80–90%), no producen COV nocivos (la generación de COV es aproximadamente el 5% de la del tipo a base de disolvente) y reducen en gran medida los efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud de los operarios.

	Baja fricción, resistente al desgaste
	HM1-20 / HM2-20 / HM3-25 / G8 y WHM1-12 / WHM2-10 / WHM3-12 / WG8-10 a base de agua; MPC20 y WMPC12 a base de agua; PC20 / CP20 y WPC12 / WCP12 a base de agua; P20 / TP20 / ZP20 y WP12 / WTP12 / WZP12 a base de agua
	MoS2 / grafito; MoS2; grafito / PTFE; PTFE
	(1) Película dura: lubricante, resistente al desgaste, de larga duración, lubricación permanente. (2) Principalmente lubricantes sólidos a base de PTFE y MoS2 con grafito y otros lubricantes sólidos añadidos: los miembros más importantes de la familia de los lubricantes de película seca. (3) Aún mejor cuando se utiliza junto con aceite o grasa lubricante; el coeficiente de fricción puede reducirse a 0.03.

	Antioxidante, resistente a la corrosión
	P20 / TP20 / ZP20 y WP12 / WTP12 / WZP12 a base de agua
	PTFE
	(1) Película dura, para lugares que requieren a la vez protección antioxidante y lubricación. (2) Las películas que contienen PTFE presentan en general una mayor protección antioxidante que las que contienen MoS2.

	Alta y baja temperatura
	M80 / M88 / M81; HM1-20 / HM2-20 / HM3-25 / G8 y WHM1-12 / WHM2-10 / WHM3-12 / WG8-10 a base de agua; T770 / T71C / T710 / T720 / T730 / T750
	MoS2 / grafito; MoS2 / grafito / PTFE
	(1) Los aceites y las grasas comunes no suelen utilizarse por encima de 200 C. Los lubricantes sólidos se descomponen a temperaturas mucho más altas (PTFE 300 C; MoS2 350 C; grafito 550 C; BN 900 C) y pueden utilizarse de forma continua a 250–450 C y por debajo de –100 C. (2) Esta serie utiliza aditivos especiales y puede utilizarse de forma continua a 250–450 C y por debajo de –100 C.

	Rodaje
	M80 / M88 / M81 / BM58 / BM55; series M6 y M5; T770 / T71C / T710 / T720 / T730 / T750; W61C / W6110 / W6120 / W6130 a base de agua; WM66 a base de agua; WBM68 a base de agua
	MoS2 / grafito; MoS2; MoS2 / grafito / PTFE
	(1) Película blanda que se desgasta en poco tiempo para que las superficies de contacto logren un contacto eficaz y el rodaje. (2) Principalmente lubricantes sólidos a base de MoS2 de alta concentración. (3) Para maquinaria grande y pesada y contactos deslizantes de alta presión. (4) El pretratamiento de fosfatado de la pieza proporciona un efecto sinérgico: resistencia a la carga y larga vida útil.

	Recubrimiento sencillo (recubrimiento por inmersión)
	WM66 / WBM68 / W61C a base de agua; BM58 / M610 / M560 / serie T7
	MoS2 / grafito; MoS2 / grafito / PTFE
	Los lubricantes de película seca se aplican generalmente por pulverización o con brocha. Para grandes cantidades de piezas pequeñas que no pueden pulverizarse fácilmente, el recubrimiento por inmersión proporciona una película sencilla y mejora la eficiencia del trabajo.

	Para caucho y plásticos
	T71C / T770 / T710 / T720 / T730 / T750; W61C / W6110 / W6120 / W6130 a base de agua
	MoS2; grafito / PTFE
	La película seca debe proporcionar elasticidad (extensibilidad), adherencia y una larga vida útil.

	Estampación y conformado
	BM68 / M80 / M88 / M81 / M610 / M560; WM66 / W61C / WBM68 a base de agua
	MoS2 / grafito
	Durante la estampación (prensado en frío), la película lubricante debe acompañar la deformación para que la película permanezca presente en las partes deformadas.

	Tipo aerosol
	M88sp / M81sp / M610sp / BN70-sp; P50sp / P52sp / P53sp
	MoS2 / grafito; MoS2; BN; PTFE
	Fabricado en forma de spray para un uso sencillo y una formación uniforme de la película; también puede penetrar en los huecos de las piezas.



Ejemplos de aplicación de los lubricantes de película seca
Las aplicaciones abarcan automóviles, electrodomésticos, maquinaria y equipos industriales: rodamientos de alta temperatura; matrices de extrusión de aluminio; antigripante de alta temperatura para juntas y sellos; lubricación y antiadherencia de los sellos de caucho de las puertas del metro; matrices de prensas de comprimidos farmacéuticos; recubrimientos interiores resistentes a medicamentos de catéteres médicos; recubrimientos de admisión y de cilindros de motores; husillos de puertas de ferrocarriles de alta velocidad y metros; anillos interiores de rodamientos articulados; mecanismos giratorios de paneles solares de satélites; rodillos de impresoras y fotocopiadoras.
2. Serie de lubricantes fluorados
Película semiseca fluorada reductora de ruido
	Producto
	Temperatura de funcionamiento
	Aspecto
	Componente lubricante
	Características
	Presentación

	L5 / L10 / L15 / L20
	–30 a 250 C
	Blanco
	Aceite fluorado + PTFE
	Reduce la fricción y el ruido en piezas giratorias y deslizantes de plástico y caucho. (1) Lubricación de piezas deslizantes y engranajes de equipos eléctricos y electrónicos, equipos de oficina, electrodomésticos y piezas interiores de automóviles. (2) Especialmente indicado para prevenir el ruido de las piezas que engranan durante el movimiento. (3) Previene el desgaste de los contactos eléctricos.
	0.1 kg / 0.5 kg / 1 kg



Grasa fluorada ultrafina
	Producto
	Temperatura de funcionamiento
	Aspecto
	Componente lubricante
	Características
	Presentación

	FG60
	–30 a 250 C
	Blanco
	Aceite fluorado, PTFE
	(1) Piezas deslizantes de componentes de precisión, como los pernos eyectores de moldes de inyección. (2) Rodamientos y piezas deslizantes a alta temperatura (hasta 250 C). (3) Rodamientos y piezas deslizantes que trabajan en productos químicos o disolventes. (4) Rodamientos y piezas deslizantes en entornos químicos y de disolventes que los aceites y las grasas comunes no pueden soportar. (5) Contiene aceite fluorado: extremadamente resistente a la oxidación y al envejecimiento, con baja evaporación, lo que proporciona una lubricación estable y duradera (lubricación de larga vida). (6) Lubricación duradera y sin polvo de cadenas de bicicleta.
	0.1 kg / 0.5 kg / 1 kg

	FG60-sp
	–30 a 250 C
	Blanco
	Aceite fluorado, PTFE
	Versión en spray de FG60.
	330 ml



Grasas lubricantes fluoradas
	Producto
	Aspecto
	Componente lubricante
	Temperatura de funcionamiento
	Viscosidad cinemática del aceite base (40 C)
	Tipo
	Descripción
	Características

	FG10
	Blanco
	Aceite fluorado, PTFE
	–30 a 250 C
	420
	Tipo estándar
	Amplia gama de aplicaciones
	Véanse las características a continuación

	FG20
	Blanco
	Aceite fluorado, PTFE
	–30 a 250 C
	420
	Tipo de FG10 con protección antioxidante reforzada
	Para lubricación + protección antioxidante
	–

	FG21
	Blanco
	Aceite fluorado, PTFE
	–30 a 250 C
	420
	Tipo de FG10 con protección antioxidante reforzada
	Para lubricación + protección antioxidante
	–

	FG30
	Blanco
	Aceite fluorado, PTFE
	–50 a 250 C
	130
	Tipo para baja temperatura
	Utilizable de –50 C a 250 C
	–

	FG31
	Blanco
	Aceite fluorado, PTFE
	–50 a 250 C
	22
	Tipo para baja temperatura y baja viscosidad
	Utilizable de –50 C a 250 C
	–

	FG80
	Gris negruzco
	Aceite fluorado, PTFE
	–25 a 250 C
	510
	Tipo eléctricamente conductivo
	Rodamientos de impresoras y fotocopiadoras antiestáticas, contactos de interruptores electromagnéticos, etc.
	–



Características de la serie FG: (1) Lubricación de plásticos, resinas y caucho a altas y bajas temperaturas en entornos químicos y de disolventes que los lubricantes de aceite mineral no pueden soportar. (2) Contiene aceite fluorado: extremadamente resistente a la oxidación y al envejecimiento, con baja evaporación, lo que proporciona una lubricación estable y duradera (lubricación de larga vida). (3) Contiene PTFE y otros lubricantes sólidos: excelente resistencia a la carga. (4) Poco afectado por los cambios de temperatura; utilizable desde bajas hasta altas temperaturas. (5) El aceite fluorado tiene una baja presión de vapor, adecuado para su uso en entornos de vacío dentro de un cierto rango y en salas limpias.
También se utiliza en: ejes de puertas de hornos microondas, motores de platos giratorios y motores de ventiladores.
Grasas lubricantes de PTFE–PAO
	Producto
	Aspecto
	Componente lubricante
	Temperatura de funcionamiento
	Coeficiente de fricción (para plásticos)
	Características

	PG10
	Blanco
	Aceite PAO + PTFE + MCA
	–50 a 140 C
	0.08
	(1) Para el montaje y la lubricación de piezas de plástico y resina en entornos químicos y de disolventes que el aceite mineral no puede soportar; previene las quemaduras por adherencia durante el montaje y garantiza un rodaje suave. (2) Contiene lubricantes sólidos de PTFE, molibdeno orgánico y MCA: excelente resistencia al desgaste y baja fricción. (3) Poco afectado por los cambios de temperatura; utilizable desde bajas hasta altas temperaturas. (4) Un lubricante blanco para una lubricación limpia, utilizado en automóviles, equipos de procesamiento de alimentos, equipos de fabricación de papel y equipos de oficina.

	PG10-U
	Verde claro
	PAO + PTFE + MCA + molibdeno orgánico
	–50 a 140 C
	0.05
	Versión de baja fricción de la serie PG.

	PG20
	Amarillo claro
	PAO + PTFE + MCA + molibdeno orgánico
	–60 a 140 C
	0.05
	Versión para baja temperatura y baja fricción.



Grasa de PTFE para pernos eyectores
	Producto
	Temperatura de funcionamiento
	Aspecto
	Componente lubricante
	Características
	Presentación

	PL60
	–20 a 250 C
	Blanco
	Aceite mineral, PTFE
	(1) Lubricación de los pernos eyectores de máquinas de moldeo por inyección. (2) Piezas deslizantes de equipos de oficina. (3) Lubricación de piezas deslizantes giratorias y de movimiento alternativo de instrumentos de precisión. (4) Un lubricante limpio que mantiene las piezas lubricadas ordenadas y sin manchas.
	1 kg

	PL60-sp
	–20 a 250 C
	Blanco
	Aceite mineral, PTFE
	Versión en spray de PL60.
	330 ml



3. Pastas de montaje y antigripantes
	Producto
	Temperatura de funcionamiento
	Aspecto
	Lubricante sólido
	Consistencia (penetración trabajada NLGI)
	Material compatible
	Características
	Presentación

	PG10
	< 250 C
	Blanco
	PTFE / MCA
	300
	Plásticos
	Rodaje y montaje de piezas de plástico
	0.5 / 1 kg

	PG20
	< 250 C
	Amarillo claro
	PTFE / MCA, molibdeno orgánico
	300
	Plásticos
	Rodaje y montaje de piezas de plástico (tipo de baja fricción del anterior)
	0.5 / 1 kg

	PT35
	< 350 C
	Gris negruzco
	MoS2
	300
	Metales
	MoS2 de alta concentración; antigripante y montaje de piezas metálicas
	0.5 / 1 kg

	PT35-sp
	< 350 C
	Gris negruzco
	MoS2
	300
	Metales
	MoS2 de alta concentración, película fina; antigripante y montaje de piezas metálicas
	420 ml

	PT36
	< 350 C
	Gris negruzco
	MoS2 / grafito
	300
	Metales
	Lubricación a baja velocidad y alta carga; antigripante y montaje de piezas metálicas
	0.5 / 1 kg

	PT36-sp
	< 350 C
	Gris negruzco
	MoS2 / grafito
	300
	Metales
	Lubricación a baja velocidad y alta carga, película fina; antigripante y montaje de piezas metálicas
	420 ml

	PT40
	< 400 C
	Gris negruzco
	MoS2
	300
	Metales
	Pocos residuos a alta temperatura; antigripante y montaje de piezas metálicas
	0.5 / 1 kg

	GL7
	< 600 C
	Negro
	Grafito + aceite
	300
	Metales
	Lubricación posible a alta temperatura; antigripante y montaje de piezas metálicas
	0.5 / 1 kg

	GL7-sp
	< 600 C
	Gris negruzco
	Grafito + aceite
	300
	Metales
	Lubricación a alta temperatura, película fina; antigripante y montaje de piezas metálicas
	420 ml

	PT80
	< 800 C
	Gris cobrizo
	Grafito + aceite
	300
	Metales
	Protección antioxidante, resistencia a la sal y resistencia a la humedad; antigripante y montaje de piezas metálicas
	0.5 / 1 kg

	PT80B
	< 800 C
	Marrón
	MoS2 / grafito, polvo metálico / aceite
	300
	Metales
	Para lubricación en funcionamiento a alta temperatura; antigripante y montaje de piezas metálicas
	0.5 / 1 kg

	PT110
	< 1,100 C
	Marrón
	MoS2 / grafito, polvo metálico / aceite
	300
	Metales
	Temperatura ultraalta, resistencia química; antigripante y montaje de piezas metálicas
	0.5 / 1 kg

	BN60
	< 1,200 C
	Blanco
	BN / aceite
	300
	Acero inoxidable
	Antigripante y montaje de tornillos de acero inoxidable
	0.5 / 1 kg

	BN60sp
	< 1,200 C
	Blanco
	BN / aceite
	300
	Acero inoxidable
	Antigripante de tornillos de acero inoxidable; montaje / película fina
	420 ml

	WPT1201
	< 1,100 C
	Gris
	MoS2 / grafito, polvo metálico / agua
	300
	Metales
	Temperatura ultraalta, resistencia química; antigripante y montaje de piezas metálicas
	0.5 / 1 kg

	WPT1202
	< 1,100 C
	Gris
	MoS2 / grafito, polvo metálico / agua
	300
	Metales
	Temperatura ultraalta, resistencia química; antigripante y montaje de piezas metálicas
	0.5 / 1 kg



Nota: MCA = cianurato de melamina; BN = nitruro de boro.
4. Grasa lubricante para válvulas rotativas de gas
Condiciones de ensayo: densidad a 25 C; separación de aceite a 100 C; evaporación a 105 C durante 8 h.
	Producto
	Grado NLGI
	Aspecto
	Densidad (g/cm3)
	Separación de aceite (% en peso)
	Evaporación (% en peso)
	Aceite base
	Temperatura de funcionamiento
	Características
	Materiales de aplicación

	MV900
	No. 1
	Gris negruzco
	1.17
	1.6
	0.5
	Aceite mineral
	–10 a 200 C
	Contiene MoS2; par estable a largo plazo; excelente resistencia al calor, estanqueidad y resistencia a la degradación por gases
	Rotor / núcleo de válvula: cobre y aleaciones de cobre

	MV800
	No. 0
	Gris negruzco
	1.1
	4.1
	< 0.5
	–
	–
	Contiene MoS2; garantiza la estabilidad del par a largo plazo; excelente resistencia al calor, estanqueidad y resistencia a la degradación por gases; minimiza los efectos adversos de los cambios dimensionales a lo largo de los años en conjuntos de metales diferentes con distintos coeficientes de dilatación térmica
	Rotor / núcleo de válvula: cobre y aleaciones de cobre; cuerpo de válvula: aluminio y aleaciones de aluminio

	MV801
	No. 1
	Gris negruzco
	–
	2.5
	< 0.5
	Aceite sintético
	–40 a 200 C
	Versión para baja temperatura de MV800
	Igual que MV800

	MV700
	No. 2
	Gris negruzco
	1.36
	2.1
	< 0.5
	–
	–
	Contiene MoS2, grafito y aceite sintético especial; excelente adherencia y estabilidad al cizallamiento
	Uso en grandes equipos industriales

	MV600
	No. 0
	Blanco
	0.95
	9
	< 0.1
	–
	–
	Contiene PTFE y aceite sintético especial; larga vida útil
	Tipo de presión



Corrosión de placa de cobre: 100 C / 24 h: aprobado.
5. Serie de lubricación antioxidante
	Categoría
	Producto
	Temperatura de funcionamiento
	Componentes lubricantes
	Características

	Lubricación de fricción ultrabaja
	LB81 / LB82 / LB84
	–10 a 140 C
	Agente desplazador de agua, agente de baja fricción, antioxidante, lubricante
	Coeficiente de fricción tan bajo como 0.04; ensayo de niebla salina > 72 horas; lubricación, resistencia al desgaste y protección antioxidante

	Agente desplazador de agua
	LB86
	–10 a 140 C
	Agente desplazador de agua
	Protección antioxidante temporal; función desplazadora de agua

	Aditivo antioxidante
	LB87 / LB88
	–10 a 140 C
	Agente desplazador de agua, antioxidante, lubricante
	Lubricación, resistencia al desgaste y protección antioxidante; ensayo de niebla salina > 72 horas

	Protección antioxidante para almacenamiento prolongado
	LB90
	–10 a 140 C
	Antioxidante, lubricante
	Lubricación; protección antioxidante altamente eficaz

	Aceite antioxidante para moldes
	LB91 / LB92; LB91sp / LB92sp (spray)
	–10 a 140 C
	Antioxidante, agente desplazador de agua
	Protección antioxidante; procesamiento secundario posible



Ensayo de fricción oscilante SRV — Laboratorio Nacional de Tribología, Universidad Tsinghua. Condiciones: 50 Hz / amplitud de 1.5 mm / carga de 180 N / 80 C / 20 min.
6. Recubrimientos de galvanizado en frío
	Serie
	Modelo
	Contenido de Zn
	Características

	Galvanizado en frío a base de agua
	WZ32
	32%
	Utiliza polvo de zinc en escamas en lugar de zinc esférico, lo que mejora en gran medida la protección antioxidante (el polvo de zinc en escamas tiene una resistencia a la corrosión 2–3 veces mayor que la del zinc esférico). Puede sustituir al galvanizado en frío a base de disolvente con Zn 96%. Al ser a base de agua y respetuoso con el medio ambiente, reduce la intoxicación por disolventes orgánicos de los operarios y las emisiones de COV.

	Galvanizado en frío a base de disolvente
	ZR-Zn96
	96%
	La mayor resistencia a la corrosión

	Galvanizado en frío a base de disolvente
	ZR-Zn92
	92%
	Resistencia moderada a la corrosión con un color brillante y resplandeciente

	Galvanizado en frío a base de disolvente
	ZR-Zn84
	84%
	Resistencia moderada a la corrosión, color blanco brillante, buena relación calidad-precio



7. Serie de sprays especiales
Sprays de lubricante de película seca
	Categoría
	Productos
	Agente principal
	Color
	Película
	Características y usos

	Película seca de MoS2; película seca de MoS2 / grafito
	M520sp / M610sp / M80sp / M88sp / BN58sp
	MoS2; MoS2 / grafito
	Gris negruzco
	Película blanda
	Baja fricción; rodaje; uso en montaje. Lubricación de piezas de contacto desde bajas hasta altas temperaturas y de baja a media velocidad bajo alta carga; lubricante de montaje para piezas de maquinaria (alto vacío, baja o alta temperatura); lubricante de rodaje (pernos de cilindros, interruptores de alta tensión, guías de hornos, mecanismos de espejos de automóviles, rodaje de prueba de rodamientos de alta carga y engranajes/poleas de gran tamaño); lubricante antigripante para pernos; agente desmoldeante para el conformado de plásticos; lubricante para prolongar la vida útil de las herramientas de corte. Nota: M88 tiene una mayor resistencia al desgaste que M80. Resistencia al calor de hasta 450 C (M80sp / M88sp). Disponibles tipos de película fina de secado rápido.

	Película seca de PTFE / MoS2 / grafito
	M601sp / M508sp
	PTFE; MoS2 / grafito
	Gris negruzco
	Película dura / blanda
	Para una lubricación duradera y una lubricación sin aceite; bajo coeficiente de fricción; rodaje

	Serie de películas secas lubricantes de PTFE
	PC50-sp / PA52-sp / PB53-sp / PB54-sp / FL60-sp / PG60-sp
	PTFE; aceite fluorado / PTFE / disolvente fluorado
	Blanco / incoloro
	Película blanda; película seca en polvo; película semiseca
	Agente desmoldeante de alta precisión para plásticos y caucho; lubricación de baja carga y antiadherencia; baja fricción y antiadherencia para plásticos y caucho; PTFE en polvo para mover objetos pesados; contiene molibdeno orgánico, penetrante y duradero, para equipos de precisión; buena adherencia y lubricación duradera; película de secado rápido. Usos: piezas de lubricación de baja carga de maquinaria textil, maquinaria alimentaria, maquinaria de impresión, maquinaria para trabajar la madera, automóviles, muebles, impresoras, fotocopiadoras, máquinas de fax y cámaras; reducción de la fricción y tratamiento antiadherente de piezas móviles bajo carga ligera; lubricación de puntos de apoyo y superficies de contacto al mover maquinaria pesada, puentes y tuneladoras de metro; lubricación de los pernos eyectores de máquinas de moldeo por inyección y de las piezas deslizantes de equipos de oficina; lubricación de piezas giratorias y de movimiento alternativo de instrumentos de precisión; piezas deslizantes de componentes de precisión como los pernos eyectores de moldes de inyección; lubricación duradera y sin polvo de cadenas de bicicleta.

	Película seca lubricante de BN; sprays antigripantes para alta temperatura
	BN70-sp / BN60-sp / GL7-sp / PT35sp / PT36sp
	BN; grafito; MoS2; MoS2 / grafito
	Blanco / negro / gris negruzco
	Película blanda / semiseca
	Resistencia al calor: BN70-sp 900 C; BN60-sp hasta 1,200 C; GL7-sp hasta 600 C; PT35sp hasta 350 C; PT36sp hasta 350 C con protección antioxidante reforzada. Usos: agente desmoldeante para el procesamiento de aleaciones de aluminio y la extrusión de aluminio; lubricante para transportadores de cadena de alta temperatura, transportadores de rodillos y hornos de alta temperatura en plantas de acero y vidrio; prevención del agarrotamiento de pernos, rodamientos y pasadores; agente desmoldeante para el conformado de herramientas de diamante; lubricación antigripante y contra el gripado por fricción de tornillos y pernos eyectores y durante el montaje de equipos de gran tamaño.



Sprays lubricantes, penetrantes y antioxidantes
	Categoría
	Productos
	Agentes principales
	Color
	Película
	Características y usos

	Serie lubricante antioxidante desplazadora de agua
	MB87 / MB88 / MB86
	Antioxidante, lubricante, agente desplazador de agua
	Amarillo claro / azul
	Película de aceite / película semiseca
	MB87: lubricación y resistencia al desgaste reforzadas con protección antioxidante (lubricante y antioxidante integral). MB88: lubricación y resistencia al desgaste reforzadas, desplazamiento de agua y protección antioxidante (lubricante, desplazador de agua y antioxidante integral). MB86: desplazamiento de agua reforzado; protección antioxidante rápida y temporal. Para piezas que necesitan una lubricación duradera (mesas giratorias de comedor, bisagras de puertas y ventanas, cadenas de bicicleta).

	Fricción ultrabaja
	L84
	Agente de baja fricción, etc.
	Incoloro
	Película semiseca
	Coeficiente de fricción tan bajo como 0.04

	Protección antioxidante de larga duración
	LB87 / LB88
	Antioxidante, lubricante
	Azul / incoloro
	Película blanda
	Protección antioxidante reforzada con lubricación; protección antioxidante y desplazamiento de agua reforzados con lubricación; para piezas centradas en la protección antioxidante y en la protección antioxidante con desplazamiento de agua; protección antioxidante a largo plazo de existencias de productos de fábrica

	Protección antioxidante temporal para moldes
	MB92sp (de color) / MB92sp; MB91sp (de color) / MB91sp
	Antioxidante, agente desplazador de agua
	Incoloro / rojo
	Película de aceite
	Serie MB92: protección antioxidante de larga duración, ensayo de niebla salina de más de 72 horas. Serie MB91: protección antioxidante de corta duración con desplazamiento de agua; MB91sp (de color) es el tipo para alta temperatura. Para la protección antioxidante temporal de moldes, la protección antioxidante de piezas pequeñas eléctricas y de automóviles, la eliminación de la humedad y la reactivación de contactos eléctricos, materiales laminados y conformados, y piezas forjadas.

	Sprays para detección de defectos
	S01 solución de limpieza / S02 líquido penetrante / S03 revelador
	Tinte penetrante, etc.
	Blanco / gris oscuro / blanco grisáceo
	Película dura
	Revelado rápido, fácil de usar; para la inspección de daños superficiales y grietas de productos cerámicos y piezas similares

	Sprays de recubrimiento de galvanizado en frío
	ZR-Zn96-sp / ZR-Zn92-sp / ZR-Zn84-sp
	Zn
	Blanco / gris
	–
	ZR-Zn96-sp: polvo de zinc de alta concentración. ZR-Zn92-sp: polvo de zinc en escamas, superficie blanco grisácea. ZR-Zn84-sp: polvo de zinc de concentración media, buena relación calidad-precio. Usos anticorrosivos: barcos, puentes, torres de generadores, viaductos, puentes peatonales; reparación de la corrosión de componentes galvanizados en caliente y piezas soldadas.



Contacto
Guangzhou Zirun New Material Technology Co., Ltd.
Móvil / WeChat: 18520527880
Correo electrónico: gosanya@gmail.com
Sitio web: www.e-zirun.com
Alibaba: shop5805803205008.1688.com
Dirección: Oficina 301-2, planta 3, edificio 3, n.º 3 Chuangli Road, Ningxi Street, distrito de Zengcheng, Guangzhou, China




