# Каталог продукции

## Guangzhou Zirun New Material Technology Co., Ltd.

Компания Zirun New Material Technology Co., Ltd. (Гуанчжоу) — научно-исследовательская компания, специализирующаяся на технологиях модификации поверхности и новых материалах, с многолетним (десятки лет) техническим опытом в области сухих смазочных плёнок, высокотемпературных противозадирных составов, фторсодержащих смазок и антикоррозионной смазки. Технологии компании обеспечивали техническую поддержку и совместные исследования по смазке и модификации поверхности (сухая смазочная плёнка) для компаний Mitsubishi, Panasonic и Honda в Японии, а также Gree Electric и Meizhi в Китае. Технологии применяются в отраслях кондиционирования воздуха, подшипниковой промышленности, высокоскоростных железных дорог, метрополитена, автомобилестроения, производства полупроводников и кузнечного производства. Сфера деятельности: НИОКР в области технологий новых материалов; исследования и применение энергосберегающих и природоохранных технологий; разработка биотехнологий и технологий новой энергетики; разработка и применение технологий экологичного промышленного производства.

Свойства продукции: смазывающая способность, износостойкость, прирабатываемость, шумопоглощение, теплоотдача, гидрофильность, защита от коррозии, модификация поверхности, олеофильность, стойкость к растворителям, светонепроницаемость, маслостойкость, электропроводность, антиадгезионность и электроизоляция.

## Обзор каталога

Сухие смазочные плёнки (на водной основе и на основе растворителей)

Серия фторсодержащих смазочных материалов

Сборочные и противозадирные пасты

Смазка для газовых поворотных клапанов

Серия антикоррозионной смазки

Покрытия для холодного цинкования

Серия специальных спреев

# 1. Сухие смазочные плёнки

## Что такое сухая смазочная плёнка?

Сухая смазочная плёнка — это функциональное покрытие, состоящее из твёрдых смазочных веществ, таких как дисульфид молибдена, графит и PTFE, в сочетании со специальными связующими, диспергированными в органическом растворителе или воде. После высыхания при комнатной температуре или отверждения при нагреве образуется сухая смазочная плёнка. Наиболее распространённые твёрдые смазочные вещества: дисульфид молибдена (MoS2), графит, политетрафторэтилен (PTFE) и нитрид бора (BN).

| Твёрдый смазочный материал | MoS2 | Графит | PTFE | Нитрид бора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | Серо-серебристый | Чёрный | Белый | Белый |
| Плотность | 4.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
| Коэффициент трения | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| Несущая способность | 784 MPa | 490 MPa | 196 MPa | 490 MPa |
| Термостойкость | Окисление начинается при 350 C (1,350 C в вакууме, с образованием MoO3) | Окислительное разложение при 550 C (с образованием CO2) | Окислительное разложение при 300 C | Окисление начинается при 900 C (с образованием B2O3) |

## Особенности сухих смазочных плёнок

Выдающиеся характеристики при высоких нагрузках и в тяжёлых условиях смазки (вакуум, коррозионные среды, радиация, низкие и высокие температуры) — значительно превосходят пластичные смазки и масла.

Применимы к металлам, резине, пластмассам и другим материалам независимо от размера и формы детали; модификация поверхности обеспечивает смазку, износостойкость, снижение шума, защиту от коррозии и увеличение срока службы.

Работают даже в специальных средах, где применение масел и пластичных смазок ограничено.

Несущая способность: примерно в 36 раз выше, чем у масел и пластичных смазок.

Износостойкость: примерно в 20–40 раз выше, чем у масла; при совместном использовании с маслом возникает синергетический эффект.

Коэффициент трения: при совместном использовании с маслом синергетический эффект позволяет снизить его до 0.02 — примерно в 6 раз ниже, чем у одного масла.

Будучи твёрдым смазочным материалом, практически не требует обслуживания.

## Технология нанесения покрытия

Материал основы: металл, пластмасса, резина и др.

Выбор детали — подберите сухую смазочную плёнку, температура отверждения которой не влияет на свойства основы.

Обезжиривание — удалите масло и смазку с поверхности детали, чтобы обеспечить адгезию и стабильность покрытия.

Предварительная обработка поверхности — обработайте поверхность (фосфатирование, пескоструйная обработка и т. д.) для повышения адгезии.

Очистка и сушка — очистите и высушите предварительно обработанные детали.

Предварительный нагрев — для малолетучих сухих смазочных плёнок перед нанесением предварительно нагрейте и вращайте детали с учётом температуры кипения растворителя, чтобы получить равномерную плёнку без потёков.

Нанесение — распыление, кисть или окунание; при необходимости вращайте детали для равномерной плёнки.

Отверждение — отверждение при комнатной температуре (выдержка после нанесения) или тепловое отверждение (нагрев для затвердевания плёнки) в зависимости от типа покрытия.

Контроль — проверьте толщину плёнки, твёрдость, адгезию, смазывающую способность, цвет и блеск.

## Сухие смазочные плёнки на водной основе (экологичные)

Низкий коэффициент трения, износостойкость, термостойкость, стойкость к кислотам и щелочам, маслостойкость и стойкость к растворителям.

Условные обозначения оценок: ◎ отлично; ○ хорошо; △ удовлетворительно; – не применимо. Порядок оценок: Нагрузка / Износ / Коррозия / Металл / Резина / Пластмасса / Штамповка / Приработка / Длительная смазка / Высокая температура.

| Серия | Твёрдый смазочный материал | Типовые модели (суффикс E = быстросохнущий тип) | Цвет | Плёнка | Толщина | Оценки | Аналог на основе растворителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WHM1 | – | WHM1-12 / WHM1-12E | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | HM1 |
| WHM2 | MoS2 | WHM2-12 / WHM2-12E (низкофрикционный тонкоплёночный тип) | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | HM2 |
| WHM3 | Графит | WHM3-12 / WHM3-12E (тип с ещё более низким трением) | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | HM3 |
| WG8 | – | WG8-12 / WG8-12E (специальное назначение) | Серо-чёрный | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | G8 |
| WMPC | PTFE / MoS2 / графит | WMPC12 / WMPC12-E | – | Твёрдая плёнка | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | MPC |
| WPC | PTFE / графит | WPC12 / WPC12-E | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | PC |
| WP / WTP / WZP | PTFE | WP12 / WTP12 / WZP12 | Белый / серо-чёрный | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | P / TP / ZP |
| WCP | Графит / PTFE | WCP12 / WCP12-E | Серо-чёрный | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | CP |
| WBM67 | MoS2 | WBM6701 / WBM6705 / WBM6710 | Серо-чёрный | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | MB5 / M56 |
| WBM68 | MoS2 / графит | WBM6801 / WBM6803 / WBM6805 / WBM6810 | Серо-чёрный | Мягкая / твёрдая плёнка | 1–30 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | M5 / M6 / BM5 |
| WBM69 | PTFE / MoS2 / графит | WBM6901 / WBM6905 | Серо-чёрный | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | MB5 / M56 |
| WM80 | – | WM80 (в разработке) | – | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | M80 |
| WM88 | MoS2 / графит | WM88 (в разработке) | Серо-чёрный | Мягкая плёнка | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | M88 |
| WM81 | – | WM81 (в разработке) | – | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | M81 |
| WM66 | MoS2 / графит; графит / PTFE | WM66; W61C (для резины, вкл. отвердитель); W6130 (для пластмасс и резины) | Серо-чёрный | Мягкая плёнка | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ (зависит от модели) | MB5 / M56 / M55 |
| W61 | PTFE / графит | W6120 (для пластмасс и резины) | – | Полутвёрдая плёнка | 1–10 µm | ○ / ◎ / – / ○ / ◎ / ○ / ◎ / ◎ / ○ | MT67 / B |
| W61 | PTFE | W6110 (для пластмасс и резины) | Белый | – | 1–10 µm | ○ / ◎ / – / ○ / ◎ / ○ / ◎ / ◎ / ○ | – |
| WM33 | MoS2 / графит | WM33 (для формования пластмасс) | Серо-чёрный | Мягкая плёнка | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | M88 / M81 |

Примечание: В оригинальном печатном каталоге столбец температуры отверждения этой таблицы набран вертикально; точные условия отверждения для каждой модели см. в печатном издании.

## Сухие смазочные плёнки на основе растворителей

Низкий коэффициент трения, износостойкость, термостойкость, стойкость к кислотам и щелочам, маслостойкость и стойкость к растворителям. Оценки — как определено выше.

| Серия | Твёрдый смазочный материал | Типовые модели | Цвет | Плёнка | Толщина | Оценки | Аналог на водной основе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HM1 | – | HM1-20 (износостойкий тип) | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WHM1 |
| HM2 | MoS2 / графит | HM2-20 (низкофрикционный тонкоплёночный тип) | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WHM2 |
| HM3 | – | HM3-25 (тип с ещё более низким трением) | Серо-чёрный | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WHM3 |
| HM1-G8 | – | HM1-G8 (специальное назначение) | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WG8 |
| MPC | PTFE / MoS2 / графит | MPC20 | – | Твёрдая плёнка | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WMPC |
| PC | PTFE / графит | PC20 | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WPC |
| P / TP / ZP | PTFE | P20; TP20 / ZP20 (износостойкий тип TP) | Белый / чёрный | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WP / WTP / WZP |
| CP | Графит / PTFE | CP20 | Серо-чёрный | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WCP |
| E260 | PTFE | E260 | Красный | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WP |
| E270 | Графит | E270 | Чёрный | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WPC |
| E510 | PTFE + MoS2 | E510 / E510F (тип воздушной сушки) | Серо-чёрный | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WMPC |
| E520 | PTFE + MoS2 | E520 | Серо-чёрный | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WMPC |
| E530 | MoS2 + PTFE | E530 | Серо-чёрный | Твёрдая плёнка | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WMPC |
| E250 | PTFE | E250 | Белый | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WP |
| E670 | MoS2 | E670 | Серо-чёрный | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WBM69 |
| E610 | MoS2 + графит | E610 | Серо-чёрный | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WM66 |
| M80 | – | M80 | – | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WM80 |
| M88 | MoS2 | M88 | – | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WM88 |
| M81 | Графит | M81 | Серо-чёрный | Мягкая плёнка | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WM81 |
| BM58 | – | BM58 (быстросохнущий тип с быстрым разведением) | – | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WBM68 |
| M6 | – | M6 (60120 / 6025T и родственные модели) | – | Мягкая плёнка | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WBM68 / WM66 / W61 |
| M5 | MoS2; MoS2 / графит; графит | M55010 / M55600 и родственные модели | Серо-чёрный | Полутвёрдая плёнка | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WM66 / WBM68 / W61 |
| T7 | PTFE / MoS2 / графит | T750 | Серо-чёрный | – | 1–10 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ◎ | W61 |
| T7 | PTFE / графит; графит / PTFE | T720 / T730 | – | Мягкая плёнка | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ◎ | WBM68 / WM66 |
| T7 | PTFE | T710 | Белый | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ◎ | – |
| PC50 | PTFE | PC50 / PC50-sp | Белый | Мягкая плёнка | 1–10 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ○ | Серия W61 |
| PA52 | PTFE | PA52 / PA52-sp | Белый | Мягкая плёнка | 1–10 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ○ | Серия W61 |
| PB53 | PTFE | PB53 / PB53-sp | Белый | Порошковая сухая плёнка | 1–100 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ○ | Серия W61 |
| PB54 | PTFE | PB54 / PB54-sp | Бесцветный, прозрачный | Полусухая мягкая плёнка | 1–100 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ | Серия W61 |
| BN70 | BN | BN70 / BN70-sp | Белый | Мягкая плёнка | 1–10 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ○ / ◎ / ○ / ○ / ◎ | WBN70 |

## Классификация по характеристикам и применению

| Категория | Представительные модели | Твёрдый смазочный материал | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| На водной основе (экологичные) | WHM1 / WHM2 / WHM3 / WG8; WMPC12 / WPC12 / WCP12 / WP12 / WTP12 / WZP12; WM66 / WBM68; W61C / W6110 / W6120 / W6130 | MoS2 / графит; PTFE / графит; MoS2; MoS2 / графит; PTFE / графит | Обычные сухие смазочные плёнки выпускаются на основе растворителей и содержат большое количество вредных органических растворителей, которые опасны для здоровья операторов и, испаряясь в атмосферу в виде летучих органических соединений (VOC), серьёзно загрязняют окружающую среду. Сухие смазочные плёнки Zirun на водной основе состоят преимущественно из воды (80–90%), не образуют вредных VOC (образование VOC составляет около 5% от типа на основе растворителей) и значительно снижают неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье операторов. |
| Низкое трение, износостойкость | HM1-20 / HM2-20 / HM3-25 / G8 и на водной основе WHM1-12 / WHM2-10 / WHM3-12 / WG8-10; MPC20 и на водной основе WMPC12; PC20 / CP20 и на водной основе WPC12 / WCP12; P20 / TP20 / ZP20 и на водной основе WP12 / WTP12 / WZP12 | MoS2 / графит; MoS2; графит / PTFE; PTFE | (1) Твёрдая плёнка: смазка, износостойкость, долгий срок службы, постоянная смазка. (2) В основном твёрдые смазочные вещества на основе PTFE и MoS2 с добавлением графита и других твёрдых смазочных веществ — важнейшие представители семейства сухих смазочных плёнок. (3) Ещё лучшие результаты при совместном использовании со смазочным маслом или пластичной смазкой; коэффициент трения можно снизить до 0.03. |
| Антикоррозионные, коррозионностойкие | P20 / TP20 / ZP20 и на водной основе WP12 / WTP12 / WZP12 | PTFE | (1) Твёрдая плёнка, для мест, где требуются одновременно защита от коррозии и смазка. (2) Плёнки, содержащие PTFE, как правило, обеспечивают более сильную защиту от коррозии, чем плёнки, содержащие MoS2. |
| Высокие и низкие температуры | M80 / M88 / M81; HM1-20 / HM2-20 / HM3-25 / G8 и на водной основе WHM1-12 / WHM2-10 / WHM3-12 / WG8-10; T770 / T71C / T710 / T720 / T730 / T750 | MoS2 / графит; MoS2 / графит / PTFE | (1) Обычные масла и пластичные смазки, как правило, не применяются при температурах выше 200 C. Твёрдые смазочные вещества разлагаются при значительно более высоких температурах (PTFE 300 C; MoS2 350 C; графит 550 C; BN 900 C) и могут непрерывно использоваться при 250–450 C и ниже –100 C. (2) В этой серии применяются специальные добавки; она может непрерывно использоваться при 250–450 C и ниже –100 C. |
| Приработка | M80 / M88 / M81 / BM58 / BM55; серии M6 и M5; T770 / T71C / T710 / T720 / T730 / T750; на водной основе W61C / W6110 / W6120 / W6130; на водной основе WM66; на водной основе WBM68 | MoS2 / графит; MoS2; MoS2 / графит / PTFE | (1) Мягкая плёнка, которая изнашивается за короткое время, благодаря чему контактные поверхности достигают эффективного контакта и приработки. (2) В основном твёрдые смазочные вещества на основе MoS2 высокой концентрации. (3) Для крупных и тяжёлых машин и скользящих контактов высокого давления. (4) Предварительное фосфатирование заготовки даёт синергетический эффект: стойкость к нагрузкам и долгий срок службы. |
| Простое нанесение (окунание) | На водной основе WM66 / WBM68 / W61C; BM58 / M610 / M560 / серия T7 | MoS2 / графит; MoS2 / графит / PTFE | Сухие смазочные плёнки обычно наносятся распылением или кистью. Для большого количества мелких деталей, которые трудно обрабатывать распылением, нанесение окунанием обеспечивает простую плёнку и повышает эффективность работы. |
| Для резины и пластмасс | T71C / T770 / T710 / T720 / T730 / T750; на водной основе W61C / W6110 / W6120 / W6130 | MoS2; графит / PTFE | Сухая плёнка должна обеспечивать эластичность (растяжимость), адгезию и долгий срок службы. |
| Штамповка и формование | BM68 / M80 / M88 / M81 / M610 / M560; на водной основе WM66 / W61C / WBM68 | MoS2 / графит | При штамповке (холодной прессовке) смазочная плёнка должна следовать за деформацией, чтобы плёнка сохранялась на деформированных участках. |
| Аэрозольный тип | M88sp / M81sp / M610sp / BN70-sp; P50sp / P52sp / P53sp | MoS2 / графит; MoS2; BN; PTFE | Выпускаются в форме спрея для удобства применения и равномерного формирования плёнки; могут также проникать в зазоры деталей. |

## Примеры применения сухих смазочных плёнок

Области применения охватывают автомобили, бытовую технику, машины и промышленное оборудование: высокотемпературные подшипники; пресс-формы для экструзии алюминия; высокотемпературная защита от задиров для прокладок и уплотнений; смазка и антиприлипание резиновых уплотнений дверей метро; пресс-формы фармацевтических таблеточных прессов; химически стойкие внутренние покрытия медицинских катетеров; покрытия впускных трактов и цилиндров двигателей; ходовые винты дверей высокоскоростных поездов и метро; внутренние кольца шарнирных подшипников; вращающиеся механизмы солнечных панелей спутников; валики принтеров и копировальных аппаратов.

# 2. Серия фторсодержащих смазочных материалов

## Шумопонижающая полусухая плёнка на фторсодержащей основе

| Продукт | Рабочая температура | Внешний вид | Смазывающий компонент | Особенности | Упаковка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L5 / L10 / L15 / L20 | –30 to 250 C | Белый | Фторированное масло + PTFE | Снижает трение и шум во вращающихся и скользящих пластмассовых и резиновых деталях. (1) Смазка скользящих деталей и шестерён в электрическом и электронном оборудовании, офисном оборудовании, бытовой технике и деталях салонов автомобилей. (2) Наилучшим образом подходит для предотвращения шума от зацепляющихся деталей при движении. (3) Предотвращает износ электрических контактов. | 0.1 kg / 0.5 kg / 1 kg |

## Ультратонкая фторсодержащая смазка

| Продукт | Рабочая температура | Внешний вид | Смазывающий компонент | Особенности | Упаковка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG60 | –30 to 250 C | Белый | Фторированное масло, PTFE | (1) Скользящие детали прецизионных компонентов, таких как выталкиватели литьевых форм. (2) Подшипники и скользящие детали при высокой температуре (до 250 C). (3) Подшипники и скользящие детали, работающие в химикатах или растворителях. (4) Подшипники и скользящие детали в средах химикатов и растворителей, с которыми обычные масла и смазки не справляются. (5) Содержит фторированное масло: чрезвычайно устойчива к окислению и старению, с низкой испаряемостью, обеспечивает длительную стабильную смазку (смазка с долгим сроком службы). (6) Беспылевая, долговечная смазка велосипедных цепей. | 0.1 kg / 0.5 kg / 1 kg |
| FG60-sp | –30 to 250 C | Белый | Фторированное масло, PTFE | Аэрозольная версия FG60. | 330 ml |

## Фторсодержащие смазки

| Продукт | Внешний вид | Смазывающий компонент | Рабочая температура | Кинематическая вязкость базового масла (40 C) | Тип | Описание | Особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG10 | Белый | Фторированное масло, PTFE | –30 to 250 C | 420 | Стандартный тип | Широкий диапазон применения | См. особенности ниже |
| FG20 | Белый | Фторированное масло, PTFE | –30 to 250 C | 420 | Тип FG10 с усиленной защитой от коррозии | Для смазки + защиты от коррозии | – |
| FG21 | Белый | Фторированное масло, PTFE | –30 to 250 C | 420 | Тип FG10 с усиленной защитой от коррозии | Для смазки + защиты от коррозии | – |
| FG30 | Белый | Фторированное масло, PTFE | –50 to 250 C | 130 | Низкотемпературный тип | Применима от –50 C до 250 C | – |
| FG31 | Белый | Фторированное масло, PTFE | –50 to 250 C | 22 | Низкотемпературный тип с низкой вязкостью | Применима от –50 C до 250 C | – |
| FG80 | Серо-чёрный | Фторированное масло, PTFE | –25 to 250 C | 510 | Электропроводящий тип | Подшипники антистатических принтеров и копировальных аппаратов, контакты электромагнитных выключателей и т. д. | – |

Особенности серии FG: (1) Смазка пластмасс, смол и резины при высоких и низких температурах в средах химикатов и растворителей, с которыми не справляются смазки на минеральных маслах. (2) Содержит фторированное масло: чрезвычайно устойчива к окислению и старению, с низкой испаряемостью, обеспечивает длительную стабильную смазку (смазка с долгим сроком службы). (3) Содержит PTFE и другие твёрдые смазочные вещества: отличная стойкость к нагрузкам. (4) Слабо подвержена влиянию перепадов температуры; применима от низких до высоких температур. (5) Фторированное масло имеет низкое давление пара, подходит для использования в вакуумных средах в определённом диапазоне и в чистых помещениях.

Также применяется для: валов дверок микроволновых печей, двигателей поворотных столов и двигателей вентиляторов.

## Смазки PTFE–PAO

| Продукт | Внешний вид | Смазывающий компонент | Рабочая температура | Коэффициент трения (для пластмасс) | Особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG10 | Белый | Масло PAO + PTFE + MCA | –50 to 140 C | 0.08 | (1) Для сборки и смазки пластмассовых и полимерных деталей в средах химикатов и растворителей, с которыми не справляется минеральное масло; предотвращает пригар при сборке из-за адгезии и обеспечивает плавную приработку. (2) Содержит твёрдые смазочные вещества PTFE, органический молибден и MCA: отличная износостойкость и низкое трение. (3) Слабо подвержена влиянию перепадов температуры; применима от низких до высоких температур. (4) Белая смазка для чистой смазки, применяется в автомобилях, оборудовании пищевой промышленности, бумагоделательном оборудовании и офисном оборудовании. |
| PG10-U | Светло-зелёный | PAO + PTFE + MCA + органический молибден | –50 to 140 C | 0.05 | Низкофрикционная версия серии PG. |
| PG20 | Светло-жёлтый | PAO + PTFE + MCA + органический молибден | –60 to 140 C | 0.05 | Низкотемпературная низкофрикционная версия. |

## Смазка PTFE для выталкивателей

| Продукт | Рабочая температура | Внешний вид | Смазывающий компонент | Особенности | Упаковка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PL60 | –20 to 250 C | Белый | Минеральное масло, PTFE | (1) Смазка выталкивателей термопластавтоматов. (2) Скользящие детали офисного оборудования. (3) Смазка вращающихся и возвратно-поступательных скользящих деталей прецизионных приборов. (4) Чистая смазка, которая сохраняет смазываемые детали аккуратными и без загрязнений. | 1 kg |
| PL60-sp | –20 to 250 C | Белый | Минеральное масло, PTFE | Аэрозольная версия PL60. | 330 ml |

# 3. Сборочные и противозадирные пасты

| Продукт | Рабочая температура | Внешний вид | Твёрдый смазочный материал | Консистенция (пенетрация NLGI после перемешивания) | Совместимый материал | Особенности | Упаковка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG10 | < 250 C | Белый | PTFE / MCA | 300 | Пластмассы | Приработка и сборка пластмассовых деталей | 0.5 / 1 kg |
| PG20 | < 250 C | Светло-жёлтый | PTFE / MCA, органический молибден | 300 | Пластмассы | Приработка и сборка пластмассовых деталей (низкофрикционный тип вышеуказанного) | 0.5 / 1 kg |
| PT35 | < 350 C | Серо-чёрный | MoS2 | 300 | Металлы | MoS2 высокой концентрации; противозадирная защита и сборка металлических деталей | 0.5 / 1 kg |
| PT35-sp | < 350 C | Серо-чёрный | MoS2 | 300 | Металлы | MoS2 высокой концентрации, тонкая плёнка; противозадирная защита и сборка металлических деталей | 420 ml |
| PT36 | < 350 C | Серо-чёрный | MoS2 / графит | 300 | Металлы | Смазка при низкой скорости и высокой нагрузке; противозадирная защита и сборка металлических деталей | 0.5 / 1 kg |
| PT36-sp | < 350 C | Серо-чёрный | MoS2 / графит | 300 | Металлы | Смазка при низкой скорости и высокой нагрузке, тонкая плёнка; противозадирная защита и сборка металлических деталей | 420 ml |
| PT40 | < 400 C | Серо-чёрный | MoS2 | 300 | Металлы | Мало остатка при высокой температуре; противозадирная защита и сборка металлических деталей | 0.5 / 1 kg |
| GL7 | < 600 C | Чёрный | Графит + масло | 300 | Металлы | Возможна смазка при высокой температуре; противозадирная защита и сборка металлических деталей | 0.5 / 1 kg |
| GL7-sp | < 600 C | Серо-чёрный | Графит + масло | 300 | Металлы | Смазка при высокой температуре, тонкая плёнка; противозадирная защита и сборка металлических деталей | 420 ml |
| PT80 | < 800 C | Медно-серый | Графит + масло | 300 | Металлы | Защита от коррозии, стойкость к соли, влагостойкость; противозадирная защита и сборка металлических деталей | 0.5 / 1 kg |
| PT80B | < 800 C | Коричневый | MoS2 / графит, металлический порошок / масло | 300 | Металлы | Для смазки при высокотемпературной эксплуатации; противозадирная защита и сборка металлических деталей | 0.5 / 1 kg |
| PT110 | < 1,100 C | Коричневый | MoS2 / графит, металлический порошок / масло | 300 | Металлы | Сверхвысокая температура, химическая стойкость; противозадирная защита и сборка металлических деталей | 0.5 / 1 kg |
| BN60 | < 1,200 C | Белый | BN / масло | 300 | Нержавеющая сталь | Противозадирная защита и сборка винтов из нержавеющей стали | 0.5 / 1 kg |
| BN60sp | < 1,200 C | Белый | BN / масло | 300 | Нержавеющая сталь | Противозадирная защита винтов из нержавеющей стали; сборка / тонкая плёнка | 420 ml |
| WPT1201 | < 1,100 C | Серый | MoS2 / графит, металлический порошок / вода | 300 | Металлы | Сверхвысокая температура, химическая стойкость; противозадирная защита и сборка металлических деталей | 0.5 / 1 kg |
| WPT1202 | < 1,100 C | Серый | MoS2 / графит, металлический порошок / вода | 300 | Металлы | Сверхвысокая температура, химическая стойкость; противозадирная защита и сборка металлических деталей | 0.5 / 1 kg |

Примечание: MCA = меламин цианурат; BN = нитрид бора.

# 4. Смазка для газовых поворотных клапанов

Условия испытаний: плотность при 25 C; маслоотделение при 100 C; испаряемость при 105 C в течение 8 h.

| Продукт | Класс NLGI | Внешний вид | Плотность (g/cm3) | Маслоотделение (wt%) | Испаряемость (wt%) | Базовое масло | Рабочая температура | Особенности | Материалы применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MV900 | No. 1 | Серо-чёрный | 1.17 | 1.6 | 0.5 | Минеральное масло | –10 to 200 C | Содержит MoS2; стабильный крутящий момент в течение длительного времени; отличная термостойкость, герметичность и стойкость к деградации от газа | Ротор / сердечник клапана: медь и медные сплавы |
| MV800 | No. 0 | Серо-чёрный | 1.1 | 4.1 | < 0.5 | – | – | Содержит MoS2; обеспечивает стабильность крутящего момента в течение длительного времени; отличная термостойкость, герметичность и стойкость к деградации от газа; сводит к минимуму неблагоприятные последствия многолетних изменений размеров в сборках из разных металлов с различными коэффициентами теплового расширения | Ротор / сердечник клапана: медь и медные сплавы; корпус клапана: алюминий и алюминиевые сплавы |
| MV801 | No. 1 | Серо-чёрный | – | 2.5 | < 0.5 | Синтетическое масло | –40 to 200 C | Низкотемпературная версия MV800 | То же, что MV800 |
| MV700 | No. 2 | Серо-чёрный | 1.36 | 2.1 | < 0.5 | – | – | Содержит MoS2, графит и специальное синтетическое масло; отличная адгезия и стабильность к сдвигу | Крупное промышленное применение |
| MV600 | No. 0 | Белый | 0.95 | 9 | < 0.1 | – | – | Содержит PTFE и специальное синтетическое масло; долгий срок службы | Нажимной тип |

Коррозия медной пластины: 100 C / 24 h — испытание пройдено.

# 5. Серия антикоррозионной смазки

| Категория | Продукт | Рабочая температура | Смазывающие компоненты | Особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смазка со сверхнизким трением | LB81 / LB82 / LB84 | –10 to 140 C | Влаговытесняющий агент, низкофрикционный агент, антикоррозионный агент, смазочный материал | Коэффициент трения всего 0.04; испытание в солевом тумане > 72 часов; смазка, износостойкость и защита от коррозии |
| Влаговытесняющий агент | LB86 | –10 to 140 C | Влаговытесняющий агент | Временная защита от коррозии; влаговытесняющая функция |
| Антикоррозионная присадка | LB87 / LB88 | –10 to 140 C | Влаговытесняющий агент, антикоррозионный агент, смазочный материал | Смазка, износостойкость и защита от коррозии; испытание в солевом тумане > 72 часов |
| Защита от коррозии при длительном хранении | LB90 | –10 to 140 C | Антикоррозионный агент, смазочный материал | Смазка; высокоэффективная защита от коррозии |
| Масло для защиты пресс-форм от коррозии | LB91 / LB92; LB91sp / LB92sp (спрей) | –10 to 140 C | Антикоррозионный агент, влаговытесняющий агент | Защита от коррозии; возможна вторичная обработка |

Испытание на колебательное трение SRV — Национальная лаборатория трибологии, Университет Цинхуа. Условия: 50 Hz / амплитуда 1.5 mm / нагрузка 180 N / 80 C / 20 min.

# 6. Покрытия для холодного цинкования

| Серия | Модель | Содержание Zn | Особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное цинкование на водной основе | WZ32 | 32% | Используется чешуйчатый цинковый порошок вместо сферического цинка, что значительно улучшает защиту от коррозии (чешуйчатый цинковый порошок имеет в 2–3 раза большую коррозионную стойкость, чем сферический цинк). Может заменить холодное цинкование на основе растворителей с Zn 96%. Будучи продуктом на водной основе и экологичным, снижает отравление операторов органическими растворителями и выбросы VOC. |
| Холодное цинкование на основе растворителей | ZR-Zn96 | 96% | Самая высокая коррозионная стойкость |
| Холодное цинкование на основе растворителей | ZR-Zn92 | 92% | Умеренная коррозионная стойкость, яркий блестящий цвет |
| Холодное цинкование на основе растворителей | ZR-Zn84 | 84% | Умеренная коррозионная стойкость, ярко-белый цвет, хорошее соотношение цены и качества |

# 7. Серия специальных спреев

## Спреи сухих смазочных плёнок

| Категория | Продукты | Основной агент | Цвет | Плёнка | Особенности и применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухая плёнка MoS2; сухая плёнка MoS2 / графит | M520sp / M610sp / M80sp / M88sp / BN58sp | MoS2; MoS2 / графит | Серо-чёрный | Мягкая плёнка | Низкое трение; приработка; применение при сборке. Смазка контактных деталей от низких до высоких температур и от низких до средних скоростей при высокой нагрузке; сборочная смазка для деталей машин (высокий вакуум, низкие или высокие температуры); приработочная смазка (болты цилиндров, высоковольтные выключатели, направляющие печей, механизмы зеркал автомобилей, пробный пуск высоконагруженных подшипников и крупных шестерён/шкивов); противозадирная смазка для болтов; разделительный агент для формования пластмасс; смазка для продления срока службы режущего инструмента. Примечание: M88 обладает лучшей износостойкостью, чем M80. Термостойкость до 450 C (M80sp / M88sp). Имеются быстросохнущие тонкоплёночные типы. |
| Сухая плёнка PTFE / MoS2 / графит | M601sp / M508sp | PTFE; MoS2 / графит | Серо-чёрный | Твёрдая плёнка / мягкая плёнка | Для долговечной смазки и смазки без масла; низкий коэффициент трения; приработка |
| Серия смазочных сухих плёнок PTFE | PC50-sp / PA52-sp / PB53-sp / PB54-sp / FL60-sp / PG60-sp | PTFE; фторированное масло / PTFE / фторированный растворитель | Белый / бесцветный | Мягкая плёнка; порошковая сухая плёнка; полусухая плёнка | Высокоточный разделительный агент для пластмасс и резины; низконагруженная смазка и антиадгезия; низкое трение и антиприлипание для пластмасс и резины; порошковый PTFE для перемещения тяжёлых предметов; содержит органический молибден, проникающий и долговечный, для прецизионного оборудования; хорошая адгезия и долговечная смазка; быстросохнущая плёнка. Применение: легконагруженные смазываемые детали текстильных машин, пищевого оборудования, полиграфических машин, деревообрабатывающих станков, автомобилей, мебели, принтеров, копировальных аппаратов, факсов и фотокамер; снижение трения и антиприлипающая обработка подвижных деталей при низкой нагрузке; смазка опорных точек и контактных поверхностей при перемещении тяжёлой техники, мостов и машин для тоннелей метро; смазка выталкивателей термопластавтоматов и скользящих деталей офисного оборудования; смазка вращающихся и возвратно-поступательных деталей прецизионных приборов; скользящие детали прецизионных компонентов, таких как выталкиватели литьевых форм; беспылевая долговечная смазка велосипедных цепей. |
| Смазочная сухая плёнка BN; высокотемпературные противозадирные спреи | BN70-sp / BN60-sp / GL7-sp / PT35sp / PT36sp | BN; графит; MoS2; MoS2 / графит | Белый / чёрный / серо-чёрный | Мягкая плёнка / полусухая плёнка | Термостойкость: BN70-sp 900 C; BN60-sp до 1,200 C; GL7-sp до 600 C; PT35sp до 350 C; PT36sp до 350 C с усиленной защитой от коррозии. Применение: разделительный агент для обработки алюминиевых сплавов и экструзии алюминия; смазка для высокотемпературных цепных конвейеров, роликовых конвейеров и высокотемпературных печей на сталелитейных и стекольных заводах; предотвращение заедания болтов, подшипников и штифтов; разделительный агент для формования алмазного инструмента; противозадирная и антипригарная смазка для винтов и выталкивателей и при сборке крупного оборудования. |

## Смазывающие, проникающие и антикоррозионные спреи

| Категория | Продукты | Основные агенты | Цвет | Плёнка | Особенности и применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия смазка + защита от коррозии + вытеснение влаги | MB87 / MB88 / MB86 | Антикоррозионный агент, смазочный материал, влаговытесняющий агент | Светло-жёлтый / синий | Масляная плёнка / полусухая плёнка | MB87: усиленная смазка и износостойкость с защитой от коррозии (универсальная смазка и антикоррозионное средство). MB88: усиленная смазка и износостойкость, вытеснение влаги и защита от коррозии (универсальная смазка, влаговытесняющее и антикоррозионное средство). MB86: усиленное вытеснение влаги; быстрая и временная защита от коррозии. Для деталей, нуждающихся в длительной смазке (вращающиеся обеденные столы, дверные и оконные петли, велосипедные цепи). |
| Сверхнизкое трение | L84 | Низкофрикционный агент и др. | Бесцветный | Полусухая плёнка | Коэффициент трения всего 0.04 |
| Длительная защита от коррозии | LB87 / LB88 | Антикоррозионный агент, смазочный материал | Синий / бесцветный | Мягкая плёнка | Усиленная защита от коррозии со смазкой; усиленная защита от коррозии и вытеснение влаги со смазкой; для деталей с акцентом на защиту от коррозии и на защиту от коррозии с вытеснением влаги; длительная складская защита от коррозии заводской продукции |
| Временная защита пресс-форм от коррозии | MB92sp (окрашенный) / MB92sp; MB91sp (окрашенный) / MB91sp | Антикоррозионный агент, влаговытесняющий агент | Бесцветный / красный | Масляная плёнка | Серия MB92: длительная защита от коррозии, испытание в солевом тумане более 72 часов. Серия MB91: краткосрочная защита от коррозии с вытеснением влаги; MB91sp (окрашенный) — высокотемпературный тип. Для временной защиты пресс-форм от коррозии, защиты от коррозии мелких электрических и автомобильных деталей, удаления влаги и восстановления электрических контактов, прокатных и формованных материалов и поковок. |
| Спреи для дефектоскопии | S01 чистящий раствор / S02 пенетрант / S03 проявитель | Проникающий краситель и др. | Белый / тёмно-серый / серо-белый | Твёрдая плёнка | Быстрое проявление, удобство применения; для контроля поверхностных повреждений и трещин керамических изделий и подобных деталей |
| Спреи покрытий для холодного цинкования | ZR-Zn96-sp / ZR-Zn92-sp / ZR-Zn84-sp | Zn | Белый / серый | – | ZR-Zn96-sp: цинковый порошок высокой концентрации. ZR-Zn92-sp: чешуйчатый цинковый порошок, серо-белая поверхность. ZR-Zn84-sp: цинковый порошок средней концентрации, хорошее соотношение цены и качества. Антикоррозионное применение: суда, мосты, опоры генераторов, путепроводы, пешеходные мосты; ремонт коррозии горячеоцинкованных компонентов и сварных участков. |

## Контакты

Guangzhou Zirun New Material Technology Co., Ltd.

Мобильный / WeChat: 18520527880

Email: gosanya@gmail.com

Веб-сайт: www.e-zirun.com

Alibaba: shop5805803205008.1688.com

Адрес: Комната 301-2, 3-й этаж, корпус 3, № 3, улица Чуанли, улица Нинси, район Цзэнчэн, Гуанчжоу, Китай